## Семинар по аэромеханике ЦАГИ – ИТПМ СО РАН – СПбПУ-НИИМ МГУ

## Влияние каталитических свойств покрытий на тепловой поток в диссоциированных газах

## Красильников Артур Владимирович (ЦНИИмаш)

krartur@mail.ru

Представлены результаты экспериментальных исследований в высокочастотном плазмотроне влияния каталитических свойств различных покрытий (BN, SiO2, ZrO2, TiO2, VO2) на величину теплового потока к модели в потоках диссоциированного воздуха, азота и углекислого газа, а также результаты анализа структуры покрытий, полученных на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) высокого разрешения. Покрытия наносились на медный тепловоспринимающий элемент калориметрического датчика теплового потока в процессе эксперимента. Это позволяло проводить сравнение величин тепловых потоков к медной поверхности и покрытию. Анализ полученных покрытий на СЭМ свидетельствуют о наличии в поверхностном слое покрытий разномасштабных образований с размерами от долей мм до наноразмерных (< 100 нм). Это приводит к существенному различию тепловых потоков к покрытию и меди, обусловленному различием в каталитической активности поверхности.

Снижение (~2 раза) теплового потока 
к поверхности медного калориметра в плазмотроне 
путем нанесения низко каталитической пленки BN.