## Семинар по аэромеханике ЦАГИ – ИТПМ СО РАН – СПбПУ-НИИМ МГУ

## Электродуговые плазмотроны с межэлектродными вставками для аэрофизических исследований и нанесения покрытий

## Гуляев Игорь Павлович (ИТПМ СО РАН)

## Ващенко Сергей Петрович (ИТПМ СО РАН)

## Кузьмин Виктор Иванович (ИТПМ СО РАН)

gulyaev@itam.nsc.ru

Представлен сравнительный анализ применения плазмотронов различных конструктивных схем для генерации потоков плазмы высокого давления и высокой энтальпии. Показано наличие существенных преимуществ использования для этих целей плазмотронов с межэлектродной вставкой (МЭВ).

Приведены примеры реализации плазмотронов с МЭВ для генерации потоков плазмы высокого давления (рис. 1, а) в задачах аэрофизических исследований, а также высокоэнтальпийных плазменных потоков (рис. 1, б) для нанесения теплозащитных, коррозионно- и износостойких покрытий.

Рассмотрены вопросы применения высокоэнтальпийных плазмотронов с МЭВ в составе комплекса экспресс-исследования свойств высокотемпературных теплозащитных материалов (рис. 1, в).

Рисунок 1.